| Druh dokumentace | Popis | Rozsah činnosti svářečského dozoru |
| --- | --- | --- |
| Postup | Popis činností týkající se svařování | - Popis úlohy svářečského dozoru (úkoly, odpovědnost a pravomoci) - Popis zacházení se svařovacími a základními materiály - Popis provádění zkoušek postupu svařování - Popis provádění zkoušek svářečů |
| Záznam | Zpráva o činnosti týkající se svařování | - Protokol ze zkoušky postupu svařování (WPQR) - Záznam ze zkoušky svářeče - Záznam ze svařování (monitoring) |
| Instrukce | Popis operace týkající se svařování | - Specifikace postupu svařování (WPS) - Pracovní instrukce (doplněk WPS) - Svařovací plán výrobku - Plán kontrol a zkoušek výrobků - Plán řízení jakosti a výroby |
| Certifikát | Ověření (schválení) operace týkající se svařování | - Osvědčení o zkoušce svářeče - Protokol o zkouškách materiálu (atest, dokument kontroly) - Certifikát WPQR - Certifikát ISO 3834 |

Celkový přehled o požadavcích na jakost při svařování  se  zřetelem  na  ČSN EN ISO 3834–1 až 6 (bývalá EN 729-1 až 4)

Tabulka  - Celkový přehled kritérií, která napomáhají výběru odpovídající části EN ISO 3834-2, EN ISO 3834-3, EN ISO 3834-4 pro dokladování systému řízení svařování a souvisejících procesů

| Číslo | Kritérium | EN ISO 3834-2 | EN ISO 3834-3 | EN ISO 3834-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Přezkoumání požadavků | Vyžaduje se přezkoumání |  |  |
|  |  | Je vyžadován záznam | Může být vyžadován záznam | Není vyžadován záznam |
| 2 | Přezkoumání technických podkladů | Vyžaduje se přezkoumání |  |  |
|  |  | Je vyžadován záznam | Může být vyžadován záznam | Není vyžadován záznam |
| 3 | Smluvní subdodávky | Projednání jako u výrobce pro speciální smluvně dodávané výrobky, služby nebo činnosti. Konečná odpovědnost za jakost zůstává na výrobci. |  |  |
| 4 | Svářeči a operátoři | Je vyžadována kvalifikace |  |  |
| 5 | Svářečský dozor | Je vyžadován |  | Žádné zvláštní požadavky |
| 6 | Personál pro kontrolu a zkoušení | Je vyžadována kvalifikace |  |  |
| 7 | Výrobní a zkušební zařízení | Vhodné a k dispozici podle potřeby, pro přípravu, provedení operací, zkoušení, dopravu, manipulaci a zvedání spolu se zařízením pro zajištění bezpečnosti práce a ochrannými oděvy. |  |  |
| 8 | Údržba zařízení | Je vyžadováno provádět, udržovat a dosahovat shody výrobku. |  | Žádné zvláštní požadavky |
|  |  | Jsou vyžadovány dokumentované postupy a záznamy | Jsou doporučeny záznamy |  |
| 9 | Popis zařízení | Je vyžadován seznam |  | Žádné zvláštní požadavky |
| 10 | Plánování výroby | Je vyžadováno |  | Žádné zvláštní záznamy |
|  |  | Jsou vyžadovány dokumentované postupy a záznamy | Jsou doporučeny dokumentované postupy a záznamy |  |
| 11 | Specifikace postupu svařování | Je vyžadována |  | Žádné zvláštní požadavky |
| 12 | Kvalifikace postupů svařování | Je vyžadována |  | Žádné zvláštní požadavky |
| 13 | Zkoušení dávek svařovacích materiálů | Pokud je vyžadováno | Žádné zvláštní požadavky |  |
| 14 | Skladování a manipulace se svařovacími / přídavnými materiály | Je vyžadován postup podle doporučení dodavatele svařovacího / přídavného materiálu |  | Podle doporučení dodavatele |
| 15 | Skladování základních materiálů | Je vyžadována ochrana před vlivem okolního prostředí, během skladování musí být zachována identifikace. |  | Žádné zvláštní požadavky |
| 16 | Tepelné zpracování po svařování | Potvrzení, že byly splněny požadavky výrobkové normy nebo specifikací. |  | Žádné zvláštní požadavky |
|  |  | Jsou vyžadovány postupy, záznam a sledovanost záznamu k výrobku | Je vyžadován postup a záznam |  |
| 17 | Kontrola a zkoušení před, během a po svařování | Je vyžadováno |  | Pokud je vyžadováno |
| 18 | Neshody a opatření k nápravě | Musí být zavedeno řízení neshod, jsou vyžadovány postupy pro opravy a / nebo odstranění vad. |  | Musí být zavedeno řízení neshod. |
| 19 | Kalibrace nebo validace měřících, kontrolních a zkušebních zařízení | Je vyžadována | Pokud je vyžadována | Žádné zvláštní požadavky |
| 20 | Identifikace v průběhu procesu | Pokud je požadována |  | Žádné zvláštní požadavky |
| 21 | Sledovatelnost | Pokud je požadována |  | Žádné zvláštní požadavky |
| 22 | Záznamy o jakosti | Pokud jsou vyžadovány |  |  |