DŮLEŽITOST VÝROBKOVÉ CERTIFIKACE A INSPEKČNÍ CERTIFIKACE FIREM

(Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Mgr. Marek Kudělka, Ing. Naděžda Vlhová, Mgr. Tereza Kudělková,

Ing. Jan Opletal, TESYDO, s.r.o.)

Pro prokázání systému řízení výroby a systému řízení kvality je pro firmy nutné mít výrobkovou a inspekční certifikaci. Minimální rozsah je na základě norem ČSN EN ISO 3834-2,3 nebo 4 i ČSN EN 1090-1,2 nebo 3. Někdy je v požadavku právně-technického předpisu a normy systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001 nebo ČSN EN ISO 14001 nebo i ČSN ISO 45001 (SMQ, EMS, SMS), ev. IATF 16949 (AMS). Provede se certifikační audit a vydají se Certifikáty.

Firma si objedná tuto certifikaci na základě žádosti a poté si dohodne s certifikačním a inspekčním orgánem (OS/NB) rozsah doložení dokumentace, připraví si vzorky podle pWPS ke kvalifikaci svařování WPQR dle ČSN EN ISO 15614-1, ev. jiných pod dozorem svářečského koordinátora (inženýra nebo technologa). Inspekční orgán je NDT a DT vyhodnotí a vystaví certifikát WPQR pro kvalifikace postupů WPS zpracovaných dle ČSN EN ISO 15609-1 nebo 2, ev. jiných dle ČSN EN ISO 17660-1,2, BPAR (BPS) dle ČSN EN 13134, dle ČSN EN 1090-1,2 také CPQR (CPS).

Nechá si pak firma vyškolit a přezkoušet NDT pracovníka pro VT, PT, MT. RT, UT aj. dle ČSN EN ISO 9712 v levelu 2, ten získá certifikát NDT pracovníka pro systém kontrol a zkoušek dle ČSN EN ISO 17635.

Firma si dle vzoru vypracuje Příručku kvality pro svařování a příbuzné procesy (tepelné zpracování, povrchové úpravy, tváření, slévání, obrábění aj.) dle ČSN EN ISO 3834 a Směrnici kvality pro výrobu konstrukcí, ev. montáž výrobků (zařízení) dle ČSN EN 1090-1,2 nebo 3, ev. příručky k systémovým normám kvality managementu (QMS, EMS nebo SMS, ev. IATF). Také plán kontrol i zkoušek výrobků (PKZ).

Firma si nechá kvalifikovat svářeče, páječe nebo operátory svařování dle ČSN EN ISO 9606-1 až 5, ČSN EN 287-6, ČSN EN 12732, ČSN EN ISO 14732, ČSN EN ISO 17660-1,2, ČSN EN ISO 13585 a vystavit jejich certifikáty od ZO CWS ANB (v systému CWS ANB jako člena EWF, IIW a IAB).

Poté se provede ve firmě audit k posouzení shody pro sytém řízení kvality a výroby. Vyhodnotí se certifikačním nebo inspekčním orgánem check-list, vypracuje zpráva a vydá se příslušný certifikát.

Certifikát se předá žadateli o certifikaci a je dokladem, že firma je způsobilá provádět výrobu i montáž výrobků (dílce, konstrukce, technická i technologická zařízení) a má kvalifikovaný systém řízení kvality i systém řízení výroby pro doložení technické bezpečnosti, spolehlivosti, požadované životnosti a celkové kvality výrobků nebo technologických, ev. technických zařízení.

Další pro splnění podmínek ke kvalifikaci výrobce je jmenovat svářečský dozor s kvalifikací dle ČSN EN ISO 14731 (I/EWE, I/EWT, I/EWS), provést školení a certifikaci auditorů kvality i manažerů kvality a metrologů pro kalibraci i validaci měřidel a zkušebních zařízení. Další požadavky viz ČSN EN 1011-1 až 8.

Výrobce poté bude vystavovat prohlášení o shodě výrobků s technickými normami i právně technickými předpisy na základě své certifikace např. pro tlaková zařízení, strojní zařízení, stavební výrobky (PED, T-PED, SPVD, MED, CPR) nebo prohlášení o shodě vlastností výrobků pro stavební výrobky (CPR). Předtím nechá provést audit na vybrané výrobky k posuzování CE shody dle zák. č. 90/2016 Sb. i EU právně-technických předpisů. Výrobce pak bude na základě vystavených certifikátů od COV, COP, IO, COQM nebo CE od OS/NB vystavovat pro odběratele prohlášení o shodě výrobku nebo o vlastnostech stavebních výrobků, jako doklad posouzení shody OS/NB pro vyráběné nebo montované bezpečné výrobky (zařízení).