

Životnost stavebních konstrukcí a komponentů

(Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Mgr. Marek Kudělka, Ing. Jan Opletal, Ing. Naděžda Vlhová, 

Mgr. Tereza Kudělková, Ing. Martin Myšák, TESYDO, s.r.o.)
V šesti kritériích, popisujících zjednodušenou LCA (E. PEE, E. GWP, E. ACP, E. EUP, E. ODP, E. POC), je částečně uvažována také fáze životního cyklu užívání, tedy B4 – výměna. S výměnou se počítá na konci životnosti materiálu. Pokud nejsou k dispozici data o životnosti použitých materiálů a výrobků, následující tabulky slouží jako podpora při jejím stanovování.

Životnost nezáleží pouze na materiálovém složení konstrukce, ale také na exponovanosti daného materiálu. 
Podle toho jsou následující tabulky děleny na:

· nosné konstrukce a komponenty (tabulka A.5.1);

· venkovní konstrukce a komponenty (tabulka A.5.2);

· venkovní výplně otvorů (tabulka A.5.3);

· vnitřní nenosné konstrukce a komponenty (tabulka A.5.4);

· konstrukce střechy a komponenty (tabulka A.5.5);

· venkovní vybavení a komponenty (tabulka A.5.6).

Tabulka A.5.1 - Životnost nosných konstrukcí a komponentů
	Konstrukce / materiál



	
	Životnost (roky)
	Průměrná životnost (roky)

	Betonové základy

	Betonové základy
	80 - 150
	100

	Venkovní stěny / sloupy

	Beton, železobeton (vnější prostředí)
	60 - 80
	70

	Přírodní kámen (vnější prostředí)
	60 - 250
	80

	Cihly, lícové cihly (vnější prostředí)
	80 - 150
	90

	Beton, umělý kámen, cihly, vápenec (s obkladem)
	100 - 150
	120

	Lehký beton (s obkladem)
	80 - 120
	100 

	Spárované zdivo, režné zdivo
	30 - 40
	35

	Ocel
	60 - 100
	80 

	Měkké dřevo (vnější prostředí)
	40 - 50
	45

	Měkké dřevo (v panelech), tvrdé dřevo 

(vnější prostředí)
	60 - 80
	70

	Tvrdé dřevo (v panelech)
	80 - 120
	100


Tabulka A.5.1 - Životnost nosných konstrukcí a komponentů  /dokončení/
	Konstrukce / materiál



	
	Životnost (roky)
	Průměrná životnost (roky)

	Vnitřní stěny, vnitřní podpory

	Beton, přírodní kámen, cihly, klinerové cihly, vápenopískové cihly
	100 - 150
	120

	Lehký beton
	80 - 120
	100

	Ocel
	800 - 100
	90

	Měkké dřevo
	50 - 80
	70

	Tvrdé dřevo 
	80 - 150
	100

	Stropy, schodiště, balkóny

	Beton (vnější prostředí)
	60 - 80
	70

	Beton s vnějším nebo vnitřním obkladem
	100 - 150
	100 

	Klenby a překlady z cihel nebo lícových cihel
	80 - 150
	100

	Ocel (interiér)
	80 - 100
	90

	Ocel (exteriér)
	50 - 90
	60

	Vnitřní dřevěné schodiště, nosná konstrukce 

z měkkého dřeva
	50 - 80
	60

	Vnitřní dřevěné schodiště, nosná konstrukce 

z tvrdého dřeva
	80 - 150
	90

	Venkovní dřevěné schodiště, nosná konstrukce 

z měkkého dřeva
	30 - 50
	45

	Venkovní dřevěné schodiště, nosná konstrukce 

z tvrdého dřeva
	50 - 80
	70

	Schodišťové stupně

	Přírodní kámen tvrdý (exteriér/interiér)
	80 - 150
	100

	Přírodní kámen měkký, umělý kámen (exteriér)
	30 - 100
	70

	Přírodní kámen měkký, umělý kámen (interiér)
	50 - 100
	80

	Stupně, tvrdé dřevo (interiér)
	30 - 50
	45

	Stupně, tvrdé dřevo (exteriér)
	
	

	Střechy, střešní konstrukce

	Beton
	80 - 150
	100

	Ocel
	60 - 100
	80

	Dřevěná střešní konstrukce
	80 - 150
	70

	Lepený příhradový nosník
	40 - 80
	50

	Sbíjený příhradový nosník
	30 - 50
	30


Tabulka A.5.2 - Životnost venkovních konstrukcí a komponentů
	Konstrukce / materiál



	
	Životnost (roky)
	Průměrná životnost (roky)

	Venkovní stěny, obklady, výplňové zdivo

	Beton bez povrchové úpravy
	60 - 80
	70

	Beton s povrchovou úpravou
	100 - 150
	120

	Přírodní kámen, vystavený povětrnosti
	60 - 250
	80

	Cihly, lícové cihly bez povrchové úpravy
	80 - 150
	90

	Cihly, lícové cihly s povrchovou úpravou
	100 - 150
	120

	Vápenopískové cihly bez povrchové úpravy
	50 - 80
	65

	Vápenopískové cihly s povrchovou úpravou
	100 - 150
	120

	Lehký beton s povrchovou úpravou
	80 - 120
	100

	Spárované zdivo
	20 - 50
	40

	Měkké dřevo bez povrchové úpravy
	40 - 50
	45

	Tvrdé dřevo bez povrchové úpravy
	60 - 80
	70

	Kotevní prvky

	Ocel krytá
	30 - 50
	35

	Ocel nerezová 
	80 - 120
	100

	Ventilační šachty

	Beton, prefabrikované betonové prvky
	40 - 70
	60

	Cihly, lícové cihly
	70 - 100
	80

	Vápenopískové cihly
	50 - 60
	55

	Plasty
	20-50
	40

	Venkovní zakrytí zdí a střech, okenní parapety

	Přírodní kámen
	60 - 150
	80

	Lícové cihly
	80 - 150
	90

	Beton, prefabrikované betonové prvky, keramika, obkládačky, umělý kámen
	60 - 80
	70

	Měděný plech
	40 - 100
	50

	Hliník, pozinkování, eternit
	30 - 50
	40

	Plasty
	15 - 30
	20

	Zinkový plech, cementová omítka
	20 - 30
	25

	Hydroizolace

	Hydroizolace proti zemní vlhkosti
	30 - 60
	40

	Venkovní nátěry

	Vápenný nátěr
	6 - 8
	7

	Nátěr na bázi plastů
	10 - 25
	20

	Minerální nátěr
	10 - 25
	15

	Olejové a syntetické pryskyřice
	5 - 20
	8

	Vodovzdorný nátěr na zdivu
	15 - 25
	20

	Vodovzdorný nátěr na dřevu
	10 - 20
	15

	Nátěr na bázi plastů na betonu
	15 - 30
	20

	Venkovní omítky

	Cementová, vápenocementová omítka
	20 - 50
	40

	Omítka modifikovaná plasty
	25 - 35
	30


Tabulka A.5.2 - Životnost venkovních konstrukcí a komponentů /dokončení/
	Konstrukce / materiál



	
	Životnost (roky)
	Průměrná životnost (roky)

	Obložení konstrukce

	Přírodní kámen, břidlice, desky z umělého kamene
	60 - 100
	80

	Měděný plech
	70 - 100
	80

	Vláknocementové desky, olověné pláty
	40 - 60
	55

	Hliník
	50 - 100
	60

	Zinkový plech, pozinkování
	30 - 60
	45

	Plasty
	30 - 50
	40

	Sklo
	40 - 70
	50

	Konstrukce z nerezové oceli
	80 - 120
	100

	Ocelová konstrukce
	30 - 60
	45

	Dřevěná konstrukce 
	30 - 50
	35

	Tepelná izolace

	Tepelná izolace větraná
	25 - 35
	30

	Zábradlí, clony, žebříky, mříže (venkovní)

	Nerezová ocel
	80 - 120
	100

	Hliník, ocel, tvrdé dřevo
	30 - 60
	45

	Měkké dřevo, desky na bázi dřeva s povrchovou úpravou
	25 - 50
	35


Tabulka A.5.3 - Životnost venkovních výplní otvorů
	Konstrukce / materiál



	
	Životnost (roky)
	Průměrná životnost (roky)

	Rámy, výplně, konstrukce pro LOP

	Tvrdé dřevo, hliník
	40 - 60
	50

	Měkké dřevo
	30 - 50
	40

	Ocel, pozinkování
	40 - 50
	45

	Plasty
	40 - 60
	50

	Izolační zasklení

	Jednoduché zasklení
	60 - 100
	80

	Vícenásobné izolační zasklení
	20 - 30
	25

	Cementace
	8 - 15
	10

	Skla s těsnicími profily
	15 - 25
	20

	Skla s těsnicími tmely (silikon, atd.)
	10 - 25
	12

	Těsnicí profily panelů
	15 - 25
	18

	Kování

	Jednoduché kování
	30 - 50
	40

	Výklopné a otáčecí, pákové výklopné a otáčecí, vodorovně vyklápěcí okna, posuvné kování
	20 - 30
	25

	Dveřní zámky
	20 - 30
	25

	Dveřní zavírače
	20 - 30
	22

	Sluneční clony - venkovní

	Napevno uchycené clony, z lehkých materiálů
	50 - 100
	60

	Pohyblivé, hliníkové nebo plastové clony
	20 - 30
	25

	Markýzy
	10 - 20
	15


Tabulka A.5.4 - Životnost vnitřních nenosných konstrukcí a komponentů
	Konstrukce / materiál



	
	Životnost (roky)
	Průměrná životnost (roky)

	Příčky

	Lícové cihly, cihly, vápenopískové cihly, lehký beton, pórobeton s omítkou
	80 - 150
	100

	Sádrokarton na konstrukci z lehkých kovů nebo dřeva
	35 - 60
	50

	Vnitřní malby

	Vápenná malba
	10 - 20
	15

	Klihová nebo umělá disperzní malba
	10 - 25
	15

	Minerální malba
	15 - 25
	20

	Olejové a lakové malby, latexová malba
	20 - 25
	18

	Glazury, glazurované malby
	10 - 15
	12

	Vnitřní dveře

	Ocel, měkké dřevo, protipožární dveře stupně T30, T90
	60 - 80
	70

	Celoskleněné
	55 - 65
	60

	Překližkové, lehké kovy
	40 - 60
	55

	Jednoduché kování
	55 - 70
	60

	Bezpečnostní zámky, dveřní uzávěrky, posuvné a skládací dveře
	30 - 40
	35

	Zábradlí, clony, žebříky, mříže - vnitřní

	Ocel, hliník
	60 - 90
	70

	Dřevo, dřevěné materiály
	50 - 80
	60

	Vnitřní okenní parapety

	Přírodní kámen, keramika, tvrdé dřevo
	80 - 150
	100

	Měkké dřevo, hliník, kovy, plasty
	30 - 60
	50

	Podlahové konstrukce

	Potěr na separační vrstvě
	60 - 100
	80

	Potěr jako finální povrch (cementový potěr, tvrdé 

a asfaltové lité potěry)
	40 - 60
	50

	Montované podlahy, dřevo
	40 - 50
	45

	Podlahové krytiny

	Přírodní kámen tvrdý
	80 - 150
	100

	Měkký přírodní kámen, umělý kámen
	60 - 100
	70

	Tvrdé dřevo, keramika
	50 - 70
	60

	Měkké dřevo
	30 - 50
	40

	PVC, linoleum
	15 - 25
	20

	Koberec
	8 - 20
	10

	Těsnicí a lakové nátěry
	8 - 10
	8

	Hydroizolace, oleje, vosky
	3 - 5
	4

	Stropní podhledy

	Dřevo, dřevěné materiály
	60 - 80
	70

	Sádrokarton, desky z minerálních vláken, plasty, hliník
	30 - 60
	45

	Zavěšené podhledy - kovové
	50 - 100
	70

	Zavěšené podhledy - dřevěné
	30 - 60
	50


Tabulka A.5.5 - Životnost konstrukcí střechy a komponentů
	Konstrukce / materiál



	
	Životnost (roky)
	Průměrná životnost (roky)

	Krytiny plochých střech

	Bez ochranné vrstvy
	15 - 30
	20

	S ochrannou vrstvou (kačírek, zelená střecha)
	20 - 40
	30

	Střešní vtoky  - vnitřní

	Vnitřní vtok z nerezové oceli, plastu litiny
	25 - 50
	40

	Vnitřní střešní žlab z pozinku nebo plastu
	20 - 30
	25

	Světlíky
	20 - 30
	25

	Krytiny šikmých střech

	Pozinkovaný plech
	25 - 40
	35

	Vlnitý eternit, eternitové šablony
	20 - 50
	40

	Střešní tašky, betonové tašky
	40 - 60
	50

	Břidlice
	60 - 100
	70

	Měděný plech
	40 - 100
	50

	Vnější žlaby

	Plastové
	15 - 30
	20

	Pozinkované
	20 - 30
	25

	Měděné
	40 - 100
	50

	Tepelné izolace

	Tepelné izolace
	25 - 35
	30


Tabulka A.5.6 - Životnost venkovního vybavení a komponentů
	Konstrukce / materiál



	
	Životnost (roky)
	Průměrná životnost (roky)

	Ploty, ohrady, palisády, bariéry, vrata

	Měkké dřevo, vodovzdorné
	15 - 25
	20

	Tvrdé dřevo
	25 - 35
	30

	Kov – pozinkovaný, potažený plastem
	30 - 40
	35

	Prefabrikované betonové prvky
	60 - 80
	70

	Potrubí

	Kamenina
	80 - 100
	90

	Beton, armovaný beton (splašková kanalizace)
	50 - 100
	70

	Beton, armovaný beton (dešťová kanalizace)
	50 - 100
	60

	Monolitický beton s vnitřním vyložením
	80 - 100
	90

	Plasty
	40 - 50
	45

	Šachty

	Betonové
	60 - 80
	70

	Kanalizační cihly
	80 - 100
	90

	Prefabrikované plastové
	40 - 50
	45

	Šachtové poklopy

	Litina
	60 - 100
	80

	Armovaný beton
	40 - 60
	50

	Komunikace: chodníky, ulice, povrchy vozovek

	Betonový chodník
	20 - 30
	25

	Asfaltový chodník
	15 - 25
	20

	Dlažby

	Přírodní kámen tvrdý
	80 - 150
	100

	Beton, klinkerové dlaždice, umělý kámen, 

měkký přírodní kámen na měkkém podsypu
	20 - 40
	30

	Beton, klinkerové dlaždice, umělý kámen, 

měkký přírodní kámen na betonovém podloží
	40 - 60
	50

	Sloupy pouličního osvětlení, kabelové rozvody

	Litina, pozinkování, hliník
	30 - 40
	35

	Nerez ocel
	60 - 100
	80



